tst 401

Revizyon

ICS 61.020

TEKSTİL MAMÜLLERİ - ÇORAPLAR Textiles products - Socks, stockings and pantyhoses

###### I. MÜTALAA

###### 2012/88564

Bu tasarıya görüş verilirken, tasarı metni içerisinde kullanılan kelime ve/veya ifadelerle ilgili olarak bilinen patent hakları hususunda tarafımıza bilgi ve gerekli dokümanın sağlanması da göz önünde bulundurulmalıdır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

#### Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Ön söz

- Bu tasarı, Türk Standardları Enstitüsü Tekstil İhtisas Kurulu’na bağlı TK34 Tekstil Teknik Komitesi’nce hazırlanmıştır.

- Bu standard tasarısının Teknik Kurul’da kabul edilmesiyle aşağıdaki standardlar iptal edilecektir.

- TS 401 (1995) Tekstil mamullerli - Çorap

- TS 3595 (2007) Tekstil - Çoraplar - Askerî amaçla kullanılan

- TS 7777 (2003) Kadın Çorapları

İçindekiler

1	Kapsam	2

2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar	2

3	Terimler ve tarifler	3

3.1	Çorap	3

3.2	İlmek	3

3.3	Konç	3

3.4	Konç lastiği	3

3.5	Verev iğne sayısı	3

3.6	Yünlü çorap	3

3.7	Pamuklu çorap	3

3.8	İpek çorap	3

3.9	Merserize çorap	3

3.10	Sentetik çorap	3

3.11	Karışık lifli çorap	4

3.12	Taban çorabı	4

3.13	Soket çorap	4

3.14	Diz altı çorap	4

3.15	Diz üstü çorap	4

3.16	Külotlu çorap	4

3.17	Ağlı çorap	4

3.18	Ağsız çorap	4

3.19	Takviyeli çorap	4

3.20	Askeri çorap	4

3.21	Erkek çorabı	4

3.22	Kadın çorabı	4

3.23	Çocuk çorabı	4

3.24	Bebek çorabı	4

4	Sınıflandırma ve özellikler	4

4.1	Sınıflandırma	4

4.2	Özellikler	6

4.3	Özellik, muayene ve deney madde numaraları	10

5	Numune alma, muayene ve deneyler	11

5.1 	Numune alma	11

5.2 	Muayeneler	11

5.3	Deneyler	12

5.4 	Değerlendirme	15

5.5 	Muayene ve deney raporu	15

6	Piyasaya arz	16

6.1 	Ambalâjlama	16

6.2	İşaretleme	16

7	Çeşitli hükümler	16

Yararlanılan kaynak	21

Tekstil mamulleri - Çoraplar

# 1	Kapsam

Bu standard, çorapların tarifi, sınıflandırması, özellikleri, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

Bu standard, yuvarlak örme makinelerinde imal edilen örme çorapları kapsar. El örgüsü çoraplarını ve tıbbi amaçlı çorapları kapsamaz.

Not - Bu standard metninde bundan sonra "örme çorap" ifadesi yerine "çorap" kelimesi kullanılmıştır.

# 2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bu standardda diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.

| TS No | Türkçe Adı | İngilizce Adı |
| --- | --- | --- |
| TS 423-2 EN 20105-A02 | Tekstil - Renk haslığı tayin metotları - Bölüm AO2 - Solmanın değerlendirilmesinde gri skalanın kullanılması | Textiles - Tests for colour fastness Part AO2 - Grey scale for assessing change in colour |
| TS 935 | Tekstil – Pamukta merserizasyon derecesinin tayini | Textiles - Determination of degree of mercerisation in cotton |
| TS 1008 EN ISO 105-B02 | Tekstil renk haslığı deneyleri - Bölüm B02-Yapay ışığa karşı renk haslığının tayini-Ksenon ark soldurma lambası deneyi | Textiles – Tests for colour fastness- Part B02-Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test |
| TS 1243 | Tekstil lifleri - Su tutma özelliğinin tayini - Santrifüj metodu | Textile fibres - Determination of water retention - Centrifuge method |
| TS 2374 | Dokunmuş ve örülmüş yünlü tekstil mamullerinde gevşeme, sıkılaşma ve keçeleşme nedeniyle meydana gelen boyut değişimlerinin tayini | Felting and relaxation shrinkage of woven and knitted wool textiles |
| TS 4344 EN 13402-1 | Giyeceklerde beden ölçülerinin işaretlerle gösterilmesi - Bölüm 1: Terimler, tarifler ve beden ölçüsünün alınması işlemi | Size designation of clothes- Part 1: Terms definitions and body measurement procedure |
| TS 4416 | Tekstil maddelerinde lif olmayan madde tayini metodu | Method of determination of non-fibrous materials in textiles |
| TS 4739 | Tekstil liflerinin tanınması metotları | Methods of identification of textile fibers |
| TS 7126 | Örülmüş tekstil mamullerinin patlama mukavemetinin tayini - Sabit travers hızlı (CRT) bilyalı patlama metodu | Determination of bursting strength of textiles - Constant-Rate-of-Traverse (CRT) Ball burst method |
| TS 7561 EN ISO 105-G02 | Tekstil - Renk Haslığı Deneyleri- Bölüm G02: Yanmış Gaz Dumanına Karşı Renk Haslığı | Textiles - Test for colour fastness - Part G03: Colour fastness to burnt- Gas fumes |
| TS 10258 | Tekstil - Kumaşlar - Boncuklanma direnci ve buna bağlı diğer yüzey değişmelerinin tayini - Taklalı serbest düşme metodu | Textiles - Fabrics - Determination of pilling resistance and other related surface changes - Random tumble method |
| TS EN 14970 | Tekstil - örülmüş kumaş- Tek iplikli örme kumaşlarda örgü ilmeği ve iplik doğrusal yoğunluğunun tayini | Textiles - Knitted fabrics - Determination of stitch length and yarn linear density in weft knitted fabrics |
| TS EN 13402-2 | Giyeceklerde beden ölçülerinin işaretlerle gösterilişi - Bölüm 2: Ana ve yardımcı ölçüler | Size designation of clothes - Part 2: Primary and secondary dimensions |
| TS ISO 2859-1 | Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 1: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına göre (AQL) indekslenmiş numune alma programları | Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection |
| TS No | Türkçe Adı | İngilizce Adı |
| TS EN ISO 105-E04 | Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm E04: Tere karşı renk haslığı | Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration |
| TS EN ISO 105-C06 | Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm C06: Evsel ve ticarî yıkamaya karşı renk haslığı | Test for colour fastness- Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering |
| TS EN ISO 105-X12 | Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm X12: Sürtmeye karşı renk haslığı tayini | Textiles - Tests for colour fastness - Part X12: Colour fastness to rubbing |
| TS EN ISO 139* | Tekstil - Şartlandırma ve deney için standart ortamlar | Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing |
| TS EN ISO 530 | Koruyucu giyecek malzemelerinin aşınma dayanımı - Deney metotları | Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods |
| TS EN ISO 1833-(Bütün bölümler) | Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler | Textiles - Quantitative chemical analysis - |
| TS EN ISO 1833-2 | Tekstil - Kantitatif kimyasal analizler - Bölüm 2:Üçlü lif karışımları | Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 2: Ternary fibre mixtures |
| TS EN ISO 3758 | Tekstil - Sembollerle bakım kılavuzu kodunun tayini | Textiles - Care labeling code using symbols permanent marking textile articles |
| TS EN ISO 3071* | Tekstil - Sulu özütte pH tayini | Textiles - Determination of pH of aqueous extract |

# 3	Terimler ve tarifler

## 3.1	Çorap

Doğal veya suni liflerden veya bunların karışımından yapılmış ipliklerin makinede örülmesiyle yapılan bir ayak ve bacak giysisidir.

## 3.2	İlmek

Örgüyü ve dolayısıyla bağlantıyı oluşturan, iplikle meydana getirilen en küçük örgü elemanı.

## 3.3	Konç

Çorabın esas örgü ipliği ile örülmüş taban hariç üst kısmı (Şekil 1, Şekil 2).

## 3.4	Konç lastiği

Çorabın, örgü ipliğinin elastomerik iplik üzerine sarılması ile elde edilmiş iplikten örülmüş, koncun üst kısmı (Şekil 1, Şekil 2).

## 3.5	Verev iğne sayısı

Çorabın topuğundaki ve burnundaki eksiltme çizgisi üzerinde bulunan ilmek sayısı.

## 3.6	Yünlü çorap

Yünlü çorap, örgüsünde en az %51 yün ile belirli oranlarda diğer liflerin karışımından imal edilmiş ipliklerin kullanıldığı çoraptır.

## 3.7	Pamuklu çorap

Pamuklu çorap, örgüsünde en az %51 pamuk ile belirli oranlarda diğer liflerin karışımından imal edilmiş ipliklerin kullanıldığı çoraptır.

## 3.8	İpek çorap

İpek çorap, örgüsünde %100 tabii ipekten imal edilmiş ipliklerin kullanıldığı çoraptır.

## 3.9	Merserize çorap

Merserize çorap, örgüsünde %100 merserize edilmiş pamuk ipliğinin kullanıldığı çoraptır.

## 3.10	Sentetik çorap

Sentetik çorap, örgüsünde akrilik, poliamid , poliester veya bunların belirli oranlarında karışımından imal edilmiş ipliklerin kullanıldığı çoraptır.

## 3.11	Karışık lifli çorap

Karışık lifli çorap, örgüsünde kullanılan ipliklerin belirli oranlarda tabi ve sentetik liflerin karışımından imal edildiği çoraptır.

## 3.12	Taban çorabı

Ayağın ayakkabı içerisinde kalan bölümünü içine alan, konç kısmı bulunmayan çorap.

## 3.13	Soket çorap

Soket çorap, boyu ayak bileği ile diz altı arasında olan çoraptır.

## 3.14	Diz altı çorap

Diz altı çorap, konç kısmı diz altına kadar gelen çoraptır.

## 3.15	Diz üstü çorap

Dizüstü çorap, konç kısmı dizden yukarıda olan çoraptır.

## 3.16	Külotlu çorap

Külotlu çorap, külot, bacak ve ayak olmak üzere birleşik üç kısımdan meydana gelen çoraptır.

## 3.17	Ağlı çorap

Bacakların külotla birleşme kısmına konulan bir ek parçası bulunan çorap.

## 3.18	Ağsız çorap

Bacakların külotla birleşme kısmında bir ek parçası bulunmayan çorap.

## 3.19	Takviyeli çorap

Burnu, topuğu, külot kısmı çorabın örüldüğü iplikten daha kalın bir iplikle örülerek güçlendirilmiş olan çorap.

## 3.20	Askeri çorap

Emniyet ve Ordu personeli tarafından hizmet giyeceği olarak kullanılan, doğal ve/veya sentetik liflerden yapılmış ipliklerle örülmüş ayak giysisi.

## 3.21	Erkek çorabı

Erkekler tarafından kullanılan, doğal ve/veya sentetik liflerden yapılmış ipliklerle örülmüş ayak giysisi.

## 3.22	Kadın çorabı

Kadınlar tarafından kullanılan, doğal ve/veya sentetik liflerden yapılmış ipliklerle örülmüş ayak ve/veya bacak giysisi.

## 3.23	Çocuk çorabı

Çocuklar tarafından kullanılan, doğal ve/veya sentetik liflerden yapılmış ipliklerle örülmüş ayak ve/veya bacak giysisi.

## 3.24	Bebek çorabı

Bebekler tarafından kullanılan, doğal ve/veya sentetik liflerden yapılmış ipliklerle örülmüş ayak ve/veya bacak giysisi.

# 4	Sınıflandırma ve özellikler

## Sınıflandırma

### Sınıflar

Çoraplar, giyecek şahıslara göre,

-Sınıf 1: Erkek Çorabı,

-Sınıf 2: Kadın Çorabı,

-Sınıf 3: Çocuk Çorabı,
-Sınıf 4: Bebek Çorabı,

-Sınıf 5: Asker Çorabı,

olmak üzere beş sınıfa ayrılır

### 4.1.2	Tipler

4.1.2.1 Sınıf 1Çoraplar boylarına göre,

-Tip 1: Taban,

-Tip 2: Soket,

-Tip 3: Diz altı,

-Tip 4: Diz üstü,

olmak üzere dört tipe ayrılır.

4.1.2.2 Sınıf 2 Çoraplar boylarına göre,

-Tip 1:Taban,

-Tip 2: Soket,

-Tip 3: Diz altı,

-Tip 4: Diz üstü,

-Tip 5: Külotlu

olmak üzere beş tipe ayrılır.

4.1.2.3 Sınıf 3 Çoraplar boylarına göre,

-Tip 1:Taban,

-Tip 2:Soket,

-Tip 3:Diz altı,

-Tip  4: Diz üstü,

-Tip  5: Külotlu

olmak üzere beş tipe ayrılır.

4.1.2.4 Sınıf 4 Çoraplar boylarına göre,

-Tip 1:Taban,

-Tip 2: Soket,

-Tip 3: Diz altı,

-Tip 4: Diz üstü,

-Tip 5: Külotlu

olmak üzere beş tipe ayrılır.

4.1.2.5 Sınıf 5 Çoraplar boylarına göre,

-Diz altı çorap olmak üzere tek tiptir.

4.1.3	Türler

Çoraplar, ihtiva ettiği lif cinsine göre,

-Tür 1: Pamuklu veya selülozik esaslı lifler,

-Tür 2: Merserize,

-Tür 3: Yünlü,

-Tür 4: İpek,

-Tür 5: Sentetik,

-Tür 6: Karışık lifli

olmak üzere altı türe ayrılır.

4.1.4	Çeşitler

4.1.4.1 Sınıf 2, Tip 5 çoraplar,

- Çeşit 1: Ağlı

- Çeşit 2: Ağsız

olmak üzere iki çeşittir.

4.1.4.2 Sınıf 5 Çoraplar,

- Çeşit 1 Yazlık

- Çeşit 2 Kışlık

olmak üzere iki çeşittir.

4.1.5 Cinsler

Çoraplar takviye durumuna göre;

- Tabanı takviyeli,

- Burnu takviyeli

- Burun ve külot kısmı takviyeli

- Burun ve topuğu takviyeli

- Burun, topuk ve külot kısmı takviyeli

- Takviyesiz olmak üzere

altı cinse ayrılır.

4.1.6 Biçimler

Sınıf 2 Tip 5 Çoraplar örme ipliğinin kalınlığına göre;

- Kalın

- İnce

- Çok ince

olmak üzere üç biçimdir.

## 4.2	Özellikler

### 4.2.1	Malzeme cinsi

### 4.2.1.1 Genel

Çorabın imal edildiği lif veya liflerin cinsi ve karışımsa lif oranları ve elastomerik iplik miktarı çorabın etiketinde belirtilmiş olmalıdır.

### 4.2.1.2 Askeri çorapların malzeme cinsi

Askeri çorapların imal edildiği lif veya liflerin cinsi ve karışımsa lif oranları ve elastomerik iplik miktarı çorabın etiketinde belirtilmiş olmalıdır.

### 4.2.1.2.1 Sınıf 5, Tip 3, Çeşit 1 Yazlık çorap

Yazlık çorap için malzeme cinsi oranları konç lastiği kısmı hariç, en az %70 pamuk ve geri kalan poliamid olmalıdır.

Yazlık çorap; iç kısmında pamuk ipliği, dış kısmında ise poliamid iplik, konç lastiğinde ise, elastomerik iplik üzerine poliamid iplik sarılmasıyla elde edilen iplik kullanılarak örülmüş olmalıdır.

### 4.2.1.1.2 Sınıf 5, Tip 3, Çeşit 2 Kışlık çorap

Kışlık çorap için malzeme cinsi oranları en az %45 yün olmak kaydıyla, %25 akrilik ve % 30 poliamid olmalıdır (havlu kısım ve konç lastiği kısmı hariç). Akrilik ve poliamid oranlarının her biri için tolerans ( %5) tir.

Kışlık çorap; iç kısmında en az %65 yün ve kalanı akrilikten oluşan iplik, dış kısmında poliamid iplik, konç lastiğinde ise, elastomerik iplik üzerine poliamid iplik sarılmasıyla elde edilen iplik kullanılarak örülmüş olmalıdır.

### 4.2.2	Performans özellikleri

4.2.2.1 Çorapların performans özellikleri Çizelge 1’de belirtildiği gibi olmalıdır.

Çizelge 1 - Çorapların performans özellikleri

| Performans özellikleri |  |  |  | Değerler |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 | Sınıf 4 | Sınıf 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Çeşit 1 | Çeşit 2 |
| Patlama mukavemeti, N, en az |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 300 |
| Boncuklanma derecesi, en az |  |  |  | 3 | - | 3 |  |  |  |
| Renk haslıkları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yanmış gaz dumanına karşı (1 periyot uygulanarak) en az- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Orijinal çorapta solma | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bir defa yıkamadan sonra | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Sürtmeye karşı, en az |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kuru | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Yaş | 3 | 2-3 | 3 |  |  |  |
|  | Işığa karşı, en az |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Ticari ve ev tipi yıkamaya karşı, en az |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Renk değişimi (Solma) | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akma (Kirletme) | 3 - 4 |  |  |  |  |  |
|  | Tere karşı, en az |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Renk değişimi (Solma) | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akma (Kirletme) | 3 - 4 |  |  |  |  |  |
| pH değeri |  |  |  | 4,0 - 7,5 |  |  |  |  |  |
| Boyut değişimi, %, en çok |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Merserize derecesi; en az |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| Aşınma direnci (kütle kaybı), %, en çok |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Esneklik, %, en az, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Enine esneklik |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Boyuna esneklik |  | 50 |  |  |  |  |  |
| ***Keçeleşme ile boyut değişimi, %, en çok |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| lif olmayan madde miktarı, %, en çok |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Su tutma özelliği, %, en az |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 50 N’luk bir yük altında çorapların lâstik kısımlarındaki uzama, %, en az |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 50 N’luk yük kaldırıldıktan sonra çorapların lastik kısımlarındaki kalıcı uzama, %, en çok |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| *Yalnız Tür 1 ve Tür 2 çoraplarda aranacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yalnız Tür 2 çoraplarda aranacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yalnız Tür 3 çoraplarda aranacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Not: Çorapların performans değerleri bu çizelgede belirtilen değerden daha küçük ise bu durum çorabın etiketinde açıkça belirtilmiş olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.3	Renk

Çorap, taraflar arası mutabakat ile belirlenen renkte ve renk tonunda imal edilmelidir.

### 4.2.4	Yapım özellikleri

4.2.4.1 Sınıf 1, Sınıf 2 (Tip 5 hariç) Sınıf 3, Sınıf 4 Çorapların yapım özellikleri

4.2.4.1.1 Çoraplar dairesel örgü makinelerinde örülmelidir. Çoraplar kısmen veya tamamen düz, rib, jakar veya havlu olarak örülebilir. Örgü geçişleri düzgün bir şekilde yapılmalı, birleşme yerlerinde büzülme ve katlanma olmamalıdır

4.2.4.1.2 Çorapların burun kısımları düzgün bir şekilde birleştirilmeli, birleşme yerlerinde düğüm bulunmamalıdır.

Çoraplar tam olarak esnetildiklerinde birleşme yerlerinde açılma görülmemelidir

4.2.4.1.3 İplikler düzgün çap ve görünümlü olmalı, neps, kalın yer ve eksik iplik katı hataları bulunmamalıdır.

4.2.4.1.4 Çorap dikişlerinde sarkan iplikler 5 mm' yi geçmemelidir.

4.2.4.1.5 Çoraplar imalat boyutlarına uygun olarak kalıplandıktan sonra ütülenmelidir.

4.2.4.2 Sınıf 5 Çorapların yapım özellikleri

4.2.4.2.1 Yazlık ve kışlık çorapların tam çevredeki ilmek çubuk sayısı Çizelge 2 ve Çizelge 3’te verilmiştir.

Çizelge 2 - Yazlık çorabın tam çevredeki ilmek çubuk sayısı

| Tam çevredeki ilmek çubuk sayısı | Çorap numarası |  |
| --- | --- | --- |
|  | 39-42 | 43-46 |
| Düz (süprem) örgülü çorap için, adet | 144 | 156 |
| Lastik (rib) örgülü çorap için, adet | 168 | 176 |

Çizelge 3 - Kışlık çorabın tam çevredeki ilmek çubuk sayısı

|  | Çorap numarası |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36-38 | 39-41 | 42-43 | 44-45 |
| Tam çevredeki ilmek çubuk sayısı, adet | 132 | 144 | 156 | 156 |

4.2.4.2.2 Yazlık çorap konç lastiği hariç olmak üzere, düz (süprem) veya lastik (rib) örgü biçimiyle örülmelidir.

4.2.4.2.3 Kışlık çorap, burun, taban ve topuk kısmı, 1-5 mm yüksekliğinde havlu örgü olmalıdır.

4.2.4.2.4 Kışlık çoraplar konç lastiği kısmı hariç olmak üzere düz (süprem) örgü ile örülmelidir.

4.2.4.2.5	 Çorabın burun kısmı dikişle birleştirilmelidir. Overlok dikişi kullanılmalıdır. Burun dikişinde kullanılan iplik, çorabın örgü ipliğinden daha kalın olmamalıdır. Burun dikişinde elastomerik iplik kullanılmalı ve burun dikişinin açılmasını önlemek için dikiş uçları zincir dikişi ile uzatılmalıdır.

4.2.4.2.6 Çorabın topuk kısmındaki eksiltmeler en az 18 iğnelik verev şeklinde olmalıdır.

4.2.4.2.7 Yazlık çoraplarda, düz (süprem) örgülü olanlarında konç lastiği çift kat, lastik (rib) örgülü olanlarında tek kat olmalıdır.

4.2.4.2.8 Kışlık çoraplarda konç lastiği çift kat olmalıdır.

4.2.4.2.9 Yazlık ve kışlık çoraplarda konç lastiğinin çift kat olması durumunda, konç lastiğinin dış kısmı ve katlandıktan sonraki en az 15 mm’lik iç kısmı, poliamid ipliğin elastomerik iplik üzerine sarılmasıyla elde edilen iplik kullanılarak, taklit rib (mock rib) örgü ile örülmelidir. Konç lastiğinin geri kalan kısmı poliamid iplik kullanılarak düz örgü ile örülmelidir. Katlanan kısım örme ile çoraba birleştirilmiş olmalıdır. Dikişle birleştirme yapılmamalıdır.

4.2.4.2.10 Çoraplar imalat boyutlarına uygun olarak kalıplandıktan sonra ütülenmelidir.

### 4.2.4.3 Sınıf 2 Tip 5 Çoraplarının yapım özellikleri

### 4.2.4.3.1 Kadın çoraplarının; burun, topuk ve külot kısımları ya da bunlardan herhangi bir veya ikisi takviye edilmek istendiğinde, bu işlem normal örme ipliğinden daha kalın bir iplikle yapılmalıdır. Çorabın etiketi üzerinde çoraptaki takviyeli kısımlar belirtilmelidir.

4.2.4.3.2 Sınıf 2 Tip 5 çoraplar biçimine bağlı olarak örme ipliğinin doğrusal yoğunlukları Çizelge 4'te verilmiştir. İpliğin doğrusal yoğunluğuna bağlı olarak çorabın biçimi etiketinde belirtilmiş olmalıdır.

Çizelge 4 - Sınıf 2 Tip 5 Çorap örme ipliklerinin doğrusal yoğunlukları

| Çorap biçimi | Doğrusal yoğunluk, dtex |
| --- | --- |
| Kalın | 33 ve daha büyük |
| İnce | 33 - 16 |
| Çok ince | 15 ve daha küçük |

4.2.5 Boyut ve toleranslar

4.2.5.1. Boyutlar (Sınıf 5 hariç)

Çoraplarda boyutlar, modaya ve model özelliklerine bağlı olarak imalatçısı tarafından belirlenmelidir. Mamulün niteliğine göre TS 4344 EN 13402-1 ve TS EN 13402-2 'de verilen esaslara göre belirlenen imalat boyutları etiketinde gösterilmelidir.

Çorapların, etiketinde gösterilen imalat boyutları ile ölçülen fiili boyutları arasında ±1 cm'den fazla fark olmamalıdır.

4.2.5.2 Sınıf 5 Çorapların boyutları ve kütleleri

Sınıf 5 çorapların boyutları, kütleleri ve toleransları Çizelge 5 ve Çizelge 6’da belirtilmiştir.

Bu çizelgelerde geçen semboller Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir.

Çizelge 5 - Yazlık çorap boyutları, kütlesi ve toleransları

|  |  | Sembol | Çorap numarası |  | Toleranslar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 39-42 | 43-46 |  |
| Konç uzunluğu, cm | Uzun Konçlu | A | 44 | 46 | En az |
|  | Kısa Konçlu |  | 25 | 27 | En az |
| Taban uzunluğu, cm |  | B | 25 | 27 | En az |
| Konç lastiği boyu, cm |  | C | 5,5 | 5,5 | En az |
| Konç lastiği eni, cm |  | D | 7 | 7,5 | En az |
| Kütle, g/çift | Uzun Konçlu |  | 60 | 65 | En az |
|  | Kısa Konçlu |  | 47 | 50 | En az |

Çizelge 6 - Kışlık çorap boyutları, kütlesi ve toleransları

|  |  | Sembol | Çorap numarası |  |  |  | Toleranslar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 36-38 | 39-41 | 42-43 | 44-45 |  |
| Konç uzunluğu, cm | Uzun Konçlu | A | 43 | 45 | 47 | 49 | En az |
|  | Kısa Konçlu |  | 23 | 25 | 27 | 29 | En az |
| Taban uzunluğu, cm |  | B | 23 | 25 | 27 | 29 | En az |
| Konç lastiği boyu, cm |  | C | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | En az |
| Konç lastiği eni, cm |  | D | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | En az |
| Topuk üstü havlu yüksekliği, cm | Uzun Konçlu | E | 15 | 15 | 17 | 17 | En az |
|  | Kısa Konçlu |  | 11 | 11 | 11 | 11 | En az |
| Kütle, g/çift | Uzun Konçlu |  | 57 | 65 | 67 | 77 | En az |
|  | Kısa Konçlu |  | 48 | 52 | 56 | 60 | En az |

### 4.2.6	Hatalar

4.2.6.1 Sınıf 1, Sınıf 2 (Tip 5 hariç), Sınıf 3, Sınıf 4, Sınıf 5 çoraplarda bulunabilecek hatalar ve sınıfları Çizelge 7'de belirtilmiş olup kritik, büyük ve küçük olarak sınıflandırılmıştır. Bu hatalardan bir büyük veya iki küçük hata bir kusur olarak kabul edilir. Partilerde kritik hatalı numune bulunmamalı, parti büyüklüğüne bağlı olarak kabul edilebilir kusur sayıları, taraflar arasında yapılan mutabakatla aksi belirlenmedikçe TS ISO 2859-1 Çizelge II A kalite seviyesi (AQL) 4,0’a göre belirlenir.

Sınıf 2, Tip 5 çoraplarda herhangi bir hata veya kusur bulunmamalıdır.

Çizelge 7 - Kritik, büyük ve küçük hatalar

| Hata | Açıklama | Sınıflandırma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritik | Büyük | Küçük |
| Çorap üzerinde zayıflamış yerler veya tamir görmüş yerler | 5 mm x 5 mm ve 5 mmx5 mm’den büyük |  | X |  |
|  | 5 mm x 5 mm’den küçük |  |  | X |
| Delik, kesik, patlak veya örgü kaçığı | 5 mm x 5 mm ve 5 mm x 5 mm’den büyük | X |  |  |
|  | 5 mm x 5 mm’den küçük |  | X |  |
| Yanık veya ütü izi | 10 mm x10 mm’den büyük |  | X |  |
| Leke veya kir | Sabun veya deterjanla çıkmayan, 10 mm x 10 mm’den büyük |  | X |  |
| Herhangi bir renk dalgalanması | Çorap çiftinin her birinde |  | X |  |
| Çiftler arasında renk tonu farkı bulunması |  |  | X |  |
| Konç lastiği hataları | Tam örülmemiş, zayıflamış, tüylenmiş, kopuk veya kesik konç lastikleri |  | X |  |
| Burun dikiş hatası | Burun dikiş uçlarındaki zincir şeklindeki uzatmaların 10 mm’den kısa veya 20 mm’den uzun olması |  |  | X |
| Çorap çiftleri taban ve konç uzunlukları arasında fark bulunması | Çorap çiftlerinin taban uzunluğunda 5 mm’den ve konç uzunluğunda 10 mm’den fazla fark bulunması |  |  | X |

## 4.3	Özellik, muayene ve deney madde numaraları

Bu standardda belirtilen özellikler ve bunlarla ilgili muayene ve deney madde numaraları Çizelge 8’de verilmiştir.

Çizelge 8 - Özellik, muayene ve deney madde numaraları

| Özellik | Özellik madde numarası | Muayene ve deney madde numarası |
| --- | --- | --- |
| Malzeme cinsi | 4.2.1 | 5.3.2 |
| Patlama mukavemeti | 4.2.2 | 5.3.3 |
| Boncuklanma derecesi | 4.2.2 | 5.3.4 |
| Yanmış gaz dumanına karşı renk haslığı | 4.2.2 | 5.3.5 |
| Sürtünmeye karşı renk haslığı | 4.2.2 | 5.3.6 |
| Işığa karşı renk haslığı | 4.2.2 | 5.3.7 |
| Ticari ve ev tipi yıkamaya karşı renk haslığı | 4.2.2 | 5.3.8 |
| Tere karşı renk haslığı | 4.2.2 | 5.3.9 |
| pH değeri | 4.2.2 | 5.3.10 |
| Boyut değişimi | 4.2.2 | 5.3.11 |
| Merserize derecesi | 4.2.2 | 5.3.12 |
| Aşınma direnci | 4.2.2 | 5.3.13 |
| Lif olmayan madde miktarı | 4.2.2 | 5.3.14 |
| Su tutma özelliği | 4.2.2 | 5.3.15 |
| Keçeleşme boyut değişimi | 4.2.2 | 5.3.16 |
| Esneklik | 4.2.2 | 5.3.17 |
| Çoraplarının lastik kısımlarındaki uzama | 4.2.2 | 5.3.18 |
| Çoraplarının lastik kısımlarındaki kalıcı uzama | 4.2.2 | 5.3.18 |
| Renk | 4.2.3 | 5.3.19 |
| Çorapların yapım özellikleri | 4.2.4 | 5.2.2 |
| Sınıf 5 Çorapların tam çevredeki ilmek çubuk sayısı | 4.2.4.2.1 | 5.2.1 |
| Boyutlar | 4.2.5 | 5.2.4 |
| Sınıf 5 Çorapların boyutları ve ağırlıkları | 4.2.5.2 | 5.2.4 |
| Burun dikiş açılmasının tayini | 4.2.4.1.2 | 5.3.20 |
| ### Örme ipliğinin doğrusal yoğunluğunun tayini | 4.2.4.3.2 | 5.3.21 |
| Hatalar | 4.2.6 | 5.2.3 |
| Piyasaya arz | 6 | 5.2.5 |

# 5	Numune alma, muayene ve deneyler

## 5.1 	Numune alma

### 5.1.1	Parti

Bir defada muayeneye arz edilen aynı sınıf, tip, tür, çeşit ve cinsteki çoraplar bir parti olarak kabul edilir.

### 5.1.2	Muayene ve deneyler için numune alma

Çorap partilerinden muayeneler için alınacak numune miktarı TS ISO 2859-1’e uygun olarak genel muayene seviyesi 2’ye göre belirlenir.

### 5.1.3	Deneyler için numune alma plânı

Çorap partilerinden deneyler için, muayeneye arz olunan parti büyüklüğüne göre alınacak numune miktarları, Çizelge 9’da belirtildiği gibi olmalıdır.

Çizelge 9 - Deneyler için numune alma plânı

| Muayeneye arz olunan parti büyüklüğü, çift | Numune olarak alınacak miktar, çift |
| --- | --- |
| 50’ye kadar | 2 |
| 51-500 | 3 |
| 501-35000 | 5 |
| 35001 ve daha fazla | 8 |

## 5.2 	Muayeneler

### 5.2.1	Tam çevredeki ilmek çubuk sayısı

Numune olarak alınan çoraplar ayak mankeni veya çorap kalıbı üzerine giydirilerek tam çevredeki ilmek çubuk sayısı sayılır. Sonucun, Madde 4.2.4.2.1’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.2.2	Yapım özellikleri muayenesi

Numuneler gün ışığı veya benzeri suni ışık altında 60 cm - 90 cm uzaklıktan göz ile muayene edilir. Sonucun, Madde 4.2.4’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.2.3	Hata muayenesi

Numuneler gün ışığı veya benzeri suni ışık altında 60 cm - 90 cm uzaklıktan göz ile muayene edilir. Varsa, saptanan hatalar kaydedilir. Sonucun, Madde 4.2.6.1’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.2.4	Boyut ve ağırlık muayenesi

Numune olarak alınan çorapların boyutları, numuneler düzgün bir yüzey üzerine serilip, kırışık ve katlanmalar giderilerek serbest durumda ölçülür  Sonucun, Madde 4.2.5.3.1’e uygun olup olmadığına bakılır.

Sınıf 5 çorapların ağırlıkları, deneyler için alınan numunelerin tamamı TS EN ISO 139’a göre şartlandırıldıktan sonra ağırlık ve toleranslara uygun hassasiyette bir terazi ile tartılır ve sonuçların ortalaması alınır.

### 5.2.5	Ambalâj muayenesi

Partiyi meydana getiren çorapların sevk ambalâjları, ambalâjlama şekli ve işaretleme bakımından muayene edilir.  Sonucun, Madde 6’daki şartlara uygun olup olmadığına bakılır.

## 5.3	Deneyler

### 5.3.1	Şartlandırma

Deney parçaları, TS EN ISO 139'da belirtildiği gibi, deney için standart atmosfer şartlarında en az 24 saat şartlandırılır.

### 5.3.2	Malzeme cinsi ve lif oranı tayini

Çorabın malzemenin cinsi, tek cins lifli çoraplar için TS 4739'a göre tayin edilir. Çorabın malzeme cinsi, ikili karışımlar ve üçlü karışımlar için TS EN ISO 1833’ün ilgili bölümlerine göre yapılır. Sonucun, Madde 4.2.1’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.3	Patlama mukavemeti tayini

Patlama mukavemeti tayini, TS 7126’ya göre yapılır. Sonucun, Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.4	Boncuklanma derecesi tayini

Boncuklanma derecesi tayini, TS 10258’e göre yapılır. Sonucun, Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.5	Yanmış gaz dumanına karşı renk haslığı tayini,

Yanmış gaz dumanına karşı renk haslığı tayini, TS 7561 EN ISO 105-G02’ye göre yapılır. Sonucun, Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.6	Sürtünmeye karşı renk haslığı tayini

Sürtünmeye karşı renk haslığı tayini, TS EN ISO 105-X12’ye göre yapılır.  Sonucun, Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.7	Işığa karşı renk haslığı tayini

Işığa karşı renk haslığı tayini, TS 1008 EN ISO 105-B02’ye göre yapılır. Sonucun, Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.8	Ticari ve ev tipi yıkamaya karşı renk haslığı tayini

Yıkamaya karşı renk haslığı tayini, TS EN ISO 105-C06 Çizelge-4 A1S deney şartına göre çok lifli refakat bezi kullanılarak yapılır. Sonucun, Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.9	Tere karşı renk haslığı tayini

Tere karşı renk haslığı tayini, TS EN ISO 105-E04’e göre çok lifli refakat bezi kullanılarak yapılır. Sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.10	pH değeri tayini

pH değeri tayini, TS EN ISO 3071’e göre yapılır. Sonucun, Madde 4.2.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

5.3.11	Boyut değişimi tayini

Düzgün bir yüzey üzerine serilmiş deney numunesi üzerinde işaretli noktalar arasındaki mesafeler ıslatılmadan önce ve ıslatılıp, kurutulduktan sonra ayrı ayrı ölçülür. Uzunluklardaki değişmenin yüzdesi hesaplanır.

5.3.8.11.1 Cihaz ve malzemeler

- Sızdırmaz tepsi veya kap, yaklaşık 100 mm derinliğinde ve numuneyi katsız olarak yatay bir şekilde içine alabilecek büyüklükte olan.

- Cetvel, mm taksimatlı,

- Levha, 2 adet, cam, her biri 600 mm x 600 mm boyutlarında yaklaşık 6 mm kalınlığında

5.3.8.11.2 Reaktif

Islatma çözeltisi sodyum dioktalsülfosüksinat veya dodesilbenzensodyumsülfonat olan.

### 5.3.8.11.3 Deney numunesinin hesaplanması

Her bir deney numunesi üzerine görülebilecek şekilde, sabit kalemle veya rengi solmayan bir dikiş ipliği ile imalat doğrultusundaki bir çizgi üzerinde olacak şekilde X,Y ve Z noktaları işaretlenir.

5.3.8.11.4 Numunelerin şartlandırılması

Deney numuneleri TS EN ISO 139'da belirtilen standard atmosfer şartlarında en az 12 saat süreyle şartlandırılır.

5.3.8.11.5 İşlem

Deney numunesini oluşturan çorap çiftinden bir teki alınarak cam levhanın üzerine serilir. Gerdirilmeden deney numunesinin kırışıklıkları giderilir. Diğer cam levha deney numunesi üzerine yerleştirilir. X ve Y ile Y ve Z noktaları arasındaki mesafeler tama en yakın mm değerinde ölçülür. Deney numunesi içinde %0,5 ıslatma maddesi ve en az 25 mm yükseklik ve 30°C - 35°C su olan ıslatma kabına düzgün bir şekilde serilir. Deney numunesi kap içinde 2 saat süre ile bekletilir. Süre sonunda deney numunesi kaptan çıkarılmaksızın kaptaki çözelti boşaltılır ve deney numunesi oda sıcaklığında kurumaya bırakılır. Kurutulmuş numune TS EN ISO 139’da belirtilen standard atmosfer şartlarında 24 saat süre ile şartlandırılır. X ve Y ile Y ve Z noktaları arasındaki mesafeler en yakın mm değerinde ölçülür.

5.3.8.11.6 Hesaplama ve sonuçların gösterilmesi

X ve Y ile Y ve Z noktaları arasındaki boyut değişim yüzdesi 0,1 hassasiyetle aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

S=100×(a−b)a

Burada;

S=boyut değişimi, %,

a=X ve Y veya Y ve Z arasındaki ıslatmadan önce ölçülen mesafe, mm,

b=X ve Y veya Y ve Z arasındaki ıslatmadan sonra ölçülen mesafe, mm dir.

Bulunan sonuçların aritmetik ortalaması alınarak, ortalama boyut değişim yüzdesi hesaplanır. Sonuç %0,1 hassasiyetle gösterilir. Sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

5.3.12 Merserize derecesi tayini

Merserize derecesi tayını, TS 935'e göre yapılır. Sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

5.3.13 Aşınma derecesi tayini

Aşınma derecesi tayini, TS EN ISO 530 Metot 2’ye göre, 9 kPa basınçta ve 30000 devir uygulanarak yapılır. Sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

5.3.14 Lif olmayan madde miktarı tayini

Lif olmayan madde tayini TS 4416'ya göre yapılır. Sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.15 Su tutma özelliği tayini

Su tutma özelliğinin  tayını, TS 1243'e göre yapılır. Sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.16	Keçeleşme ile boyut değişiminin tayini

Keçeleşme çekmesi tayını TS 2374'e göre yapılır. Sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.17	Esneklik tayini

### 5.3.17.1 Prensip

Deney numunesi deneyin yapıldığı cihaza bağlanarak belirli kütlelerin sağladığı kuvvetle enine ve boyuna ayrı ayrı esnetilir. Uzama miktarının esnetilmeden önceki uzunluğa oranı hesaplanarak esneklik tayin edilir.

### 5.3.17.2 Cihazlar

5.3.17.2.1	Enine esneklik ölçme cihazı, Şekil 3’de verilen özelliklerde olan.

5.3.17.2.2	Boyuna esneklik ölçme cihazı, Şekil 4’de verilen özelliklerde olan.

### 5.3.17.3 İşlem

### 5.3.17.3.1	Enine esneklik deneyi

Çorap, cihazın 5 cmx10 cm boyutunda olan A parçasının kısa kenarına çorabın ayak veya bacak kısmı gelecek şekilde enine esneklik ölçme cihazına giydirilir. Gösterge iğnesi hareketli parçadaki deliğe geçirilir ve 4,5 kg’lık bir kütle 30 saniye uygulanarak çorabın esnemesi sağlanır. Çorabın esneme miktarı cihaz üzerinden okunur. Deney 5 ayrı numune için tekrarlanır.

### 5.3.17.3.2	Boyuna esneklik deneyi

Çorap, boyuna esneklik cihazına giydirilir. Bu sırada burun ve topuğun cihazdaki yerlerine düzgün oturması sağlanır. Çorabın normal duruşu bozulmadan mandal sıkıştırılır. Gösterge iğnesi yerine geçirilir. 2,5 kg’lık bir kütle 3 saniye içinde uygulanarak çorabın esnemesi sağlanır. Bu durumda 1 dakika beklenir ve çorabın esneme miktarı cihaz üzerinden okunur. Deney 5 ayrı numune için tekrarlanır.

### 5.3.17.4	Hesaplama ve sonuçların gösterilmesi

Enine ve boyuna esneklik deneylerinden elde edilen 5’er adet deney sonuçlarının ayrı ayrı aritmetik ortalaması alınır. Esneklik; ortalama sonuçların, deneyden önceki boyutlara oranı olarak yüzde şeklinde hesaplanır. Sonuçların, Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.18 Çorabın lastik kısımlarındaki uzamanın ve kalıcı uzamanın tayini

### 5.3.18.1 Cihaz ve malzemeler

- Cetvel, milimetre taksimatlı,

- Germe tertibatı, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi,

- Ağırlık, kütlesi 5 kg olan, kancalı.

### 5.3.18.2 Deney numunesinin hazırlanması

Çorap numunesi TS EN ISO 139’a göre şartlandırıldıktan sonra, imalâttan gelen ön gerilimlerin giderilmesi amacıyla öncelikle 10 dakika süreyle 5 kg’lık yük altında bırakılır ve germe tertibatından çıkarıldıktan sonra 2 dakika beklenerek kendini toplaması sağlanır. Daha sonra çorap numunesi düz bir yüzey üzerine yayılmış ve ikiye katlanmış durumda iken lâstik bandının boyu (L1) ölçülür ve kaydedilir.

### 5.3.18.3 İşlem

Çorabın lâstik bant kısmı, germe tertibatına geçirilir ve 10 dakika süreyle kütlesi 5 Kg’lık olan bir ağırlık asılarak yük uygulanır. Çorap bu konumda iken, lâstik bant çevresinin yarısı 30 saniye içinde ölçülür ve kaydedilir (L2). Yük kaldırılır ve çorap düz bir yüzey üzerine yayılarak bant çevresinin yarısı iki dakika içinde yeniden ölçülür ve kaydedilir (L3). En az iki deney yapılarak sonuçların aritmetik ortalaması alınır.

### 5.3.18.4 Hesaplama ve sonuçların gösterilmesi

Uzama yüzdesi (U), aşağıdaki bağıntı yardımıyla hesaplanır:

U=L2−L1L1×100

Burada;

L1  : Yük uygulanmadan önce lâstik bandın çevre uzunluğunun yarısı, (mm),

L2  : Yük uygulanmış durumda iken lâstik bandın çevre uzunluğunun yarısı, (mm), dir.

Kalıcı uzama yüzdesi (Uk) aşağıdaki eşitlikten hesaplanır:

UK=L3−L1L1×100

Burada;

L3  : Yük kalktıktan sonra lâstik bandın çevre uzunluğunun yarısı, (mm),

L1  : Yük uygulanmadan önce lâstik bandın çevre uzunluğunun yarısı, (mm),

Sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.19 Renk tayini

Çorabın rengi, referans olarak seçilen numune rengi ile deney parçasının renginin, gün ışığında veya benzer nitelikteki ışık kaynağı altında bakılarak, TS 423-2 EN 20105-A02 Madde 2.5.’e göre karşılaştırılması suretiyle yapılır. Sonucun, Madde 4.2.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.20	Burun dikişi açılması tayini

Burun dikişi açılması tayini, aşağıda belirtilen yöntem yardımı ile tayin edilir. Çorap, Madde 5.3.12.3.2’de belirtilen şekilde boyuna esneklik cihazında deneye tabi tutulur. Deney sonucunda, Madde 4.2.4.1.2’de belirtildiği şekilde burun dikişinde açılma olup olmadığına bakılır.

### 5.3.21 Örme ipliğinin doğrusal yoğunluğunun tayini

Örme ipliğinin doğrusal yoğunluğunun tayini TS EN 14970'a göre doğrusal yoğunluğu tayin edilir. Sonucun Madde 4.2.4.3.2'e uygun olup olmadığına bakılır.

## 5.4 	Değerlendirme

Muayenelerde veya deneylerde elde edilen sonuçların herhangi biri bu standardda verilen değerlere uymuyorsa, partinin bu standarda uygun olmadığı kabul edilir.

## 5.5 	Muayene ve deney raporu

Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

- Firmanın adı ve adresi,

- Muayene ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı,

- Muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görev ve meslekleri,

- Numunenin alındığı tarih ile muayene ve deney tarihi,

- Numunenin tanıtılması,

- Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları,

- Sonuçların gösterilmesi,

- Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler,

- Uygulanan muayene ve deney yöntemlerinde belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, fakat muayene ve deneyde yer almış olan işlemler,

- Standarda uygun olup olmadığı,

- Rapora ait seri numarası ve tarih, her sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı,

# 6	Piyasaya arz

## 6.1 	Ambalâjlama

Çoraplar, sınıf, tip, tür, çeşit, cins, biçim, renk ve boyları aynı olacak şekilde eşlendirilerek çiftler halinde bir araya getirilmelidir. Her bir çorap çiftinin konç kısmı, imalatçının tercihine bağlı olarak; dikiş, yapışkan malzeme veya plastik tutturucu ile birleştirilmelidir. Çorap çiftlerinin topuk ve burun kısımları ise imalatçının tercihine bağlı olarak; metal, plastik maşa veya plastik tutturucu ile birleştirilmelidir. Kullanılan birleştirme malzemeleri çorapta herhangi bir zedelenmeye sebep olmamalıdır.

Birleştirilmiş çorap çiftleri taraflar arası anlaşma ile belirlenen şekilde; belirli sayıda çorap çiftleri bağlanarak mukavva kutu veya şeffaf plastik torba içine konulmak suretiyle ambalâjlanmalıdır. Ambalâjlar içindekilerin ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta plastik torba, kaput bezi veya oluklu mukavva kutu ile son ambalâj haline getirilmeli ve ağzı kapatılmalıdır. Bu ambalâjın kütlesi 40 kg’ı geçmemelidir.

## 6.2	İşaretleme

### 6.2.1	Ambalâjların işaretlenmesi

Nihai çorap ambalâjının uygun bir yüzü üzerine aşağıdaki bilgilerin yazılı bulunduğu bir etiket konulmalıdır.

- Firmanın ticarî unvanı ve adresi veya kısa adı ve adresi varsa tescilli markası,

- Mamulün adı,

- İmalât yılı,

- Bu standardın işaret ve numarası ( TS 401 şeklinde ),

- Malzeme cinsi ve lif oranı,

- Sınıfı, tipi, türü, çeşidi, cinsi, biçimi ve rengi,

- Çorabın numarası,

- İhtiva ettiği çorap adedi,

- Mamulün özel imalât kod numarası, parti numarası veya bar kodu,

- Madde 6.2.2’ye uygun olan bakımla ilgili semboller.

Gerektiğinde bu bilgiler, Türkçenin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.

### 6.2.2	Bakımla ilgili semboller ve açıklamalar

Bakımla ilgili olarak, taraflar arası mutabakat ile belirlenen semboller TS EN ISO 3758’e uygun olarak tanıtma etiketinde bulunmalıdır.

# 7	Çeşitli hükümler

7.1	İmalâtçı veya satıcı, bu standarda uygun olarak imâl edildiğini beyan ettiği çorap için, istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi göstermek veya vermek zorundadır. Bu beyannamede, satış konusu çorabın;

- Madde 4’deki özelliklerde olduğunun,

- Madde 5’teki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunun

belirtilmesi gereklidir.

İhracat söz konusu olduğunda, ihraç edilecek ülkenin ihtiyaçlarına uygun olmak kaydıyla da imalât yapılabilir.

Şekil 1 – Sınıf 5 Çeşit 1 Yazlık çorabın şematik görünüşü

A- Konç uzunluğu

B-Taban uzunluğu

C-Konç lastiği boyu

D-Konç lastiği eni

A - Konç uzunluğu

B - Taban uzunluğu

C - Konç lastiği boyu

D - Konç lastiği eni

E - Topuk üstü havlu yüksekliği

Şekil 2 – Sınıf 5 Çeşit 2 Kışlık çorabın şematik görünüşü

Şekil 3 - Enine esneklik ölçme cihazı (Ölçüler cm’dir.)

Şekil 4 - Boyuna esneklik ölçme cihazı (Ölçüler cm’dir.)

# Yararlanılan kaynak

T.C. Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan TEK.H.:05-56 Ç sayılı ve Kasım 2011 tarihli “Havlu Tabanlı Kışlık Çorap” teknik şartnamesi.

T.C. Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan TEK.H.:05-57 E sayılı ve Kasım 2011 tarihli “Yazlık Çorap” teknik şartnamesi.