tst …

ICS 59.060.20

TEKSTİL – POLYESTER ELYAF – ÖZELLİKLER Tekstil – Polyester fiber – Specifications

I. MÜTALAA

2013/94085

Bu tasarıya görüş verilirken, tasarı metni içerisinde kullanılan kelime ve/veya ifadelerle ilgili olarak bilinen patent hakları hususunda tarafımıza bilgi ve gerekli dokümanın sağlanması da göz önünde bulundurulmalıdır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

#### Ön söz

- Bu tasarı, Türk Standardları Enstitüsü Tekstil İhtisas Kurulu’na bağlı TK34 Tekstil Teknik Komitesi’nce hazırlanmıştır.

İçindekiler

1	Kapsam ve uygulama alanı	1

2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar	1

3	Terimler ve tarifler	1

4	Sınıflandırma ve özellikler	2

4.1	Sınıflandırma	2

4.2	Özellikler	2

4.3	Hatalar	2

4.4	Boyutlar ve toleranslar	3

4.5	Özellik, muayene ve deney madde numaraları	3

5	Numune alma, muayene ve deneyler	3

5.1	Numune alma	3

5.2	Muayeneler	3

5.3	Deneyler	3

5.4	Değerlendirme	4

5.5	Muayene ve deney raporu	4

6	Piyasaya arz	4

6.1	Ambalajlama	4

6.2	İşaretleme	5

7	Çeşitli hükümler	5

Tekstil - Polyester elyaf - Özellikler

# 1	Kapsam ve uygulama alanı

Bu standard; polyester elyafın tarifi, sınıflandırması, özellikleri, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini kapsar.

# 2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bu standardda diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.

| TS No | Türkçe adı | İngilizce adı |
| --- | --- | --- |
| TS 467 | Tekstil malzemelerinde mevcut nem ve nem kazanma tayini metotları | Methods of moisture content and moisture regain of textile material |
| TS 715 ISO 6989 | Tekstil lifleri - Kesikli liflerin uzunluğunun ve uzunluk dağılımının tayini (Tek liflerin ölçülmesi ile) | Textile fibers - Determination of length and length distribution of staple fibers (By measurement of single fibers) |
| TS 2874 EN ISO 1973 | Tekstil lifleri - Doğrusal yoğunluk tayini - Gravimetrik metot ve vibroskop metodu | Textile fibres - Determination of linear density - Gravimetric method and vibrascope method |
| TS 4739 | Tekstil liflerinin tanınması metotları | Methods of identification of textile fibers |
| TS 5774 | Sentetik liflerde erime noktası veya erime aralığı tayini metotları | Methods for the determinations of melting point or melting range of synthetic fibers |
| TS EN ISO 5079 | Tekstil lifleri - Tek tek liflerin kopma noktasındaki kopma kuvveti ve uzama oranın tayini | Textiles – Fibres - Determination of breaking force and elongation at break of individual fibres |
| TS EN 12751 | Tekstil - Elyaf, iplik ve kumaşlardan deneyler için numune alma | Textiles - Sampling of fibres, yarns and fabrics for testing |
| TS ISO 2859-1 | Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 1: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına göre (AQL) indekslenmiş numune alma programları | Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection |
| TS EN ISO 18415* | Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Belirli ve belirli olmayan mikroorganizmaların aranması | Cosmetics - Microbiology - Detection of specified and nonspecified microorganisms |
| TS EN ISO 20743* | Tekstil – Antibakteriyel aprelenmiş kumaşlarda antibakteriyel aktivitenin tayini | Textiles - Determination of antibacterial activity of antibacterial finished products |

# 3	Terimler ve tarifler

Bu standardın amaçları için aşağıdaki terimler ve tarifler uygulanır.

3.1	Polyester elyaf

Dimetiltereftalat veya tereftalik asit ile etilenglikol veya etilenoksit monomerlerinin polikondenzasyonu sonucu elde edilen polimer maddelerden kesikli veya kesiksiz olarak elde edilen lifler.

3.2	Kesikli polyester elyaf

Kullanım yerine göre veya isteğe göre belirli uzunlukta imal edilen polyester elyaf.

3.3	Kesiksiz polyester elyaf

İsteğe bağlı olarak kablo formunda imal edilen polyester elyaf.

# 4	Sınıflandırma ve özellikler

## 4.1	Sınıflandırma

### 4.1.1	Sınıflar

Polyester elyaf;

-	Sınıf 1: Kesikli polyester elyaf

-	Sınıf 2: Kesiksiz polyester elyaf

olmak üzere iki sınıftır.

### 4.1.2	Tipler

Polyester elyaf mukavemetlerine göre;

- 	Tip 1: Normal mukavemetli polyester elyaf

- 	Tip 2: Yüksek mukavemetli polyester elyaf

olmak üzere iki tiptir.

### Türler

Polyester elyafı;

-    Tür 1: Antibakteriyel işlem görmüş polyester elyaf

-    Tür 2: Antibakteriyel işlem görmemiş polyester elyaf

olmak üzere iki türdür.

## 4.2	Özellikler

Polyester elyaf Çizelge 1’de belirtilen özelliklere ve toleranslara uygun olmalıdır.

Çizelge 1 - Polyester elyaf özellikleri

| Özellik | Sınıf 1 |  | Sınıf 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tip 1 | Tip 2 | Tip 1 | Tip 2 |
| Kopma mukavemeti (g/denye) | 2,2 - 5,5 | 5,5’den büyük | 2,2 - 5,5 | 5,5’den büyük |
| Kopma anındaki uzaması (%) | 30 - 100 | 9 - 35 | 30 - 100 | 9 - 35 |
| Lif inceliği (denye) | 1 - 4 | 4’den küçük | 1 - 4 | 4’den küçük |
| Erime noktası (ºC) en az | 250 |  |  |  |
| Nem miktarı (%), en fazla | 0,6 |  |  |  |
| Belirli veya belirli olmayan mikroorganizmaların mevcudiyeti*, en çok | 100 CFU/g |  |  |  |
| Bakteri ürememe oranı*, en az | %70 |  |  |  |
| * Tür-1 polyester elyafta aranır. |  |  |  |  |

## 4.3	Hatalar

Polyester elyafta karşılaşılabilecek hatalar Çizelge 2'de belirtilmiş olup kritik, büyük ve küçük olarak sınıflandırılmıştır. Bu hatalardan bir büyük veya iki küçük hata bir kusur olarak kabul edilir. Partilerde kritik hatalı numune bulunmamalı, parti büyüklüğüne bağlı olarak kabul edilebilir kusur sayıları, taraflar arasında yapılan mutabakatla aksi belirlenmedikçe, TS ISO 2859-1 Çizelge 2 A, kalite seviyesi 4,0’a göre belirlenir.

Çizelge 2 - Polyester elyafta karşılaşılabilecek hatalar

| Hata adı | Açıklama | Sınıflandırma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kritik | Büyük | Küçük |
| Kıymıksı | Kalın, çekilmemiş, yapışık elyaf | X |  |  |
| Sabun veya deterjanla giderilemeyen kirli ve lekeli elyaf | 5 g ve daha büyük | X |  |  |
|  | 1 g - 5 g arasında |  | X |  |
|  | 1 g ve daha küçük |  |  | X |
| Renk abrajı | Boyalı elyaflarda renk abrajı bulunması |  | X |  |
| Kalın ince veya ince elyaf | Normal elyaf kalınlığından farklı kalın veya ince elyaf |  | X |  |
| Yabancı madde | Elyaf haricinde bulunan yabancı madde | X |  |  |

## 4.4	Boyutlar ve toleranslar

Kesikli polyester elyafın elyaf uzunluğu ve kesiksiz polyester elyafın sarım uzunluğu etiketinde belirtilen büyüklükte olmalıdır.

Taraflar arasında yapılacak mutabakatla aksi belirlenmedikçe boyut toleransları ± % 10 olmalıdır.

## 4.5	Özellik, muayene ve deney madde numaraları

Bu standardda belirtilen özellikler ile bunların muayene ve deney madde numaraları Çizelge 3’te verilmiştir.

Çizelge 3 - Özellik, muayene ve deney madde numaraları

| Özellik | Özellik madde No | Muayene ve deney madde No |
| --- | --- | --- |
| Piyasaya arz | 6.1 ve 6.2 | 5.2.1 |
| Boyut muayenesi | 4.4 | 5.2.2 |
| Kopma mukavemeti | 4.2 | 5.3.1 |
| Kopma anındaki uzaması | 4.2 | 5.3.2 |
| Lif inceliği | 4.2 | 5.3.3 |
| Erime noktası | 4.2 | 5.3.4 |
| Nem miktarı | 4.2 | 5.3.5 |
| Malzeme cinsi | 6.2 | 5.3.6 |
| Belirli veya belirli olmayan mikroorganizmaların mevcudiyeti | 4.2 | 5.3.7 |
| Antibakteriyel özellik | 4.2 | 5.3.8 |
| Elyafın birim ambalaj kütlesi tayini | 6.2 | 5.3.9 |

# 5	Numune alma, muayene ve deneyler

## 5.1	Numune alma

### 5.1.1	Parti

Bir defada muayeneye sunulan aynı sınıf, aynı tip ve aynı tür elyaflar bir parti olarak kabul edilir.

### 5.1.2	Muayeneler için numune alma

Parti büyüklüğüne göre muayeneler için alınacak numune miktarları TS ISO 2859-1 Çizelge 1 genel muayene seviyesi 2’ye göre belirlenir.

### 5.1.3	Deneyler için numune alma

Muayeneler için alınan numuneler parti büyüklüğü olarak kabul edilerek parti büyüklüğüne göre deneyler için alınacak numune miktarları TS ISO 2859-1 Çizelge 1 Genel Muayene Seviyesi 2’ye göre belirlenir. Daha sonra TS EN 12751’de belirtilen esaslara göre deney numunesi alınır.

## 5.2	Muayeneler

### 5.2.1	Ambalaj muayenesi

Ambalajlar ve üzerindeki işaretler gözle muayene edilir. Sonucun Madde 6.1 ve Madde 6.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.2.2	Boyut muayenesi

Kesikli elyafların uzunluğu TS 715 ISO 6989’a göre tayin edilir ve kesiksiz elyafın sarım uzunluğu metrajlı bir çıkrık veya benzeri uygun bir cihazla tespit edilir. Sonucun Madde 4.4’e uygun olup olmadığına bakılır.

## 5.3	Deneyler

### 5.3.1	Kopma mukavemeti tayini

Kopma mukavemeti tayini, TS EN ISO 5079’a göre yapılır ve sonucun Madde 4.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.2	Kopma anındaki uzamanın tayini

Kopma anındaki uzamanın tayini, TS EN ISO 5079’a göre yapılır ve sonucun Madde 4.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.3	Lif inceliği tayini

Lif inceliği tayini, TS 2874 EN ISO 1973’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.4	Erime noktası tayini

Erime noktası tayini, TS 5774’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.5	Nem miktarı tayini

Nem miktarı tayini, TS 467’ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

5.3.6 Malzeme cinsi tayini

Malzeme cinsi tayini TS 4739’a göre yapılır ve madde 6.2’ye uygun olup olmadığı bakılır.

### 5.3.7	Belirli veya belirli olmayan mikroorganizmaların mevcudiyetinin tayini

Belirli veya belirli olmayan mikroorganizmaların mevcudiyetinin tayini TS EN ISO 18415’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

5.3.8	Bakteri ürememe oranı tayini

Bakteri ürememe oranı tayini, TS EN ISO 20743’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

5.3.9	Elyafın birim ambalaj kütlesi tayini

Elyafın birim ambalaj kütlesi uygun bir tartı aleti ile tartılır ve sonucun Madde 6.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

## 5.4	Değerlendirme

### 5.4.1	Muayene sonuçlarının değerlendirilmesi

Muayenelerde tespit edilen hatalara göre belirlenen kusurlu polyester elyaf numunesi, kabul edilebilir kalite seviyesinin gerektirdiği kadar veya daha az ise parti bu standarda uygun kabul edilir.

### 5.4.2	Deney sonuçlarının değerlendirilmesi

Yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar herhangi biri standardda verilen değerlere uymuyorsa partinin bu standarda uygun olmadığı kabul edilir.

## 5.5	Muayene ve deney raporu

Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

- Firmanın adı ve adresi,

- Muayene ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı,

- Muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görev ve meslekleri,

- Numunenin alındığı tarih ile muayene ve deney tarihi,

- Numunenin tanıtılması,

- Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları,

- Sonuçların gösterilmesi,

- Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler,

- Uygulanan muayene ve deney yöntemlerinde belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, fakat muayene ve deneyde yer almış olan işlemler,

- Standarda uygun olup olmadığı,

- Raporun seri numarası ve tarihi, her sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı.

# 6	Piyasaya arz

## 6.1	Ambalajlama

Polyester elyaf, ürünün özelliğini etkilemeyen, ürünü dış etkilerden koruyan, plâstik veya benzeri malzemeden üretilmiş ambalajlar içerisinde piyasaya arz edilir.

## 6.2	İşaretleme

Polyester elyafı ambalajı üzerindeki etiketlerde veya ambalâjı üzerinde kolayca okunabilecek ve yıkama vb. etkilerle silinmeyecek şekilde en az aşağıdaki bilgiler toleransı ile birlikte yer almalıdır:

- Firmanın ticarî unvanı veya kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası,

- Bu standardın işaret ve numarası (TS    şeklinde),

- Elyaf adı,

- Sınıfı, tipi ve türü

- Kesikli polyester elyaf uzunluğu,

- Kesiksiz polyester elyaf sarım uzunluğu,

- Elyafın birim ambalaj kütlesi,

- Mamulün özel imalat kod numarası veya barkodu,

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçenin yanı sıra yabancı dil veya dillerde de yazılabilir.

# 7	Çeşitli hükümler

Üretici veya tedarikçi, bu standarda uygun olarak ürettiğini beyan ettiği polyester elyaf için istenildiğinde, standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede, satış konusu polyester elyafın;

- 	Madde 4'teki özelliklerde olduğunun,

- 	Madde 5'teki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış olduğunun belirtilmesi gerekir.